|  |  |  |  |  | 回弹法混凝土抗压强度检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位： |  | 1 |  |  |  |  |  | 委托编号： |  |  |  | 201905018-1 |  |  |  |  |  |  | 报告日期： |  |  |  |  | 3 |  |
| 工程名称： |  | 2 |  |  |  |  |  | 检测时间： |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 报告编号： |  |  |  |  | 4 |  |
| 序号 | 构件编号 |  | 构 件 名 称 |  |  |  |  |  | 类别 | 测区 数量 |  |  | 设计 等级 |  | 龄期 (天) |  | 平均值 (MPa) | 标准差 |  |  |  | 最小值 (MPa) |  |  | 现龄期混凝土强度推定值(MPa) |
| 1 | 001# |  | 一层柱A轴与14轴梁 |  |  |  |  |  | 构件 | 10 |  |  | C40 |  | 1111111 |  | 10.6 | 4.27 |  |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |
| 2 | 002# |  | HT003 |  |  |  |  |  | 构件 | 10 |  |  | C40 |  | 1111111 |  | 9.4 | 1.49 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.3 |
| 3 | 003# |  | HT004 |  |  |  |  |  | 构件 | 2 |  |  | C40 |  | 1111111 |  | 30.6 | 18.88 |  |  |  | 11.8 |  |  | 11.8 |
| 4 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 5 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 6 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 7 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 8 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 9 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 10 | --- |  | --- |  |  |  |  |  |  | --- |  |  | --- |  | --- |  | --- | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |
| 设 计 单 位 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 评 定 方 式 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 仪 器 型 号 |  |  |  |  |  |  | 3333333333 |
| 施 工 单 位 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 砼 输 送 方 式 |  |  |  | 泵送 |  |  |  |  | 仪 器 编 号 |  |  |  |  |  |  | 33333333333 |
| 监 理 单 位 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 检 测 原 因 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 率定值(前/后) |  |  |  |  |  |  | 333333333 |
| 监 督 单 位 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 检 测 环 境 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 检 定 证 号 |  |  |  |  |  |  | 333333333333 |
| 混凝土生产单位 |  |  | 11111111 |  |  |  |  |  | 回弹仪生产厂家 |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 依 据 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 告 说 明 |  |  | 本报告（含复印件）无检测单位“检验报告专用章”无效，报告涂改无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 检： |  | 3 |  | 审 核： |  | 33333 | 批 准： |  |  |  | 333333 |  |  |  |  | 检测单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上岗证号： |  | 33333333 |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 单位地址： |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法检测混凝土抗压强度记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位： |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号： |  | 201905018-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  | 一层柱A轴与14轴梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  |  |  |  | 回 弹 值 Ri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rm | 碳化深度值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 角 度 修正后 |  | 浇筑面 修正后 |  | 测区强度 换算值 (MPa) |  |
| 构件 |  | 测区 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 测点1 | 测点2 |  | 测点3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001# |  | 1 |  |  | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 22 | 24 |  | 28 | 28 | 24 | 20.6 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  | 20.6 |  | 20.6 |  | 10.6 |  |
|  |  | 2 |  |  | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 |  | 20 |  | 47 | 18 |  | 47 | 45 | 20 |  |  | 24 | 49 |  | 47 | 45 | 45 | 30.5 | 2.00 | 2.50 |  | 5.00 |  | 3.00 |  |  |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 22.7 |  |
|  |  | 3 |  |  | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 18 |  |  | 22 | 25 |  | 45 | 22 | 24 | 20.0 | 2.00 | 4.25 |  | 5.50 |  | 4.00 |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 10.0 |  |
|  |  | 4 |  |  | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 22 |  | 45 | 24 | 45 |  |  | 20 | 22 |  | 22 | 24 | 22 | 21.2 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 21.2 |  | 21.2 |  | 11.2 |  |
|  |  | 5 |  |  | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 |  | 18 |  | 16 | 18 |  | 19 | 16 | 20 |  |  | 16 | 18 |  | 16 | 16 | 20 | 17.7 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 17.7 |  | 17.7 |  | 7.9 |  |
|  |  | 6 |  |  | 20 | 20 | 18 | 16 | 20 |  | 18 |  | 17 | 16 |  | 20 | 18 | 21 |  |  | 21 | 21 |  | 20 | 20 | 22 | 19.5 | 3.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 3.50 |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 |  | 9.5 |  |
|  |  | 7 |  |  | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 |  | 18 |  | 20 | 18 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 45 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20.0 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 10.0 |  |
|  |  | 8 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 49 |  | 18 |  | 47 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 20 |  | 20 | 20 | 16 | 18.4 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 18.4 |  | 18.4 |  | 8.5 |  |
|  |  | 9 |  |  | 20 | 16 | 18 | 12 | 10 |  | 12 |  | 10 | 10 |  | 28 | 10 | 28 |  |  | 16 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 15.6 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 15.6 |  | 15.6 |  | 6.2 |  |
|  |  | 10 |  |  | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 22 | 19.2 | 2.00 | 2.00 |  | 3.00 |  | 2.50 |  |  |  | 19.2 |  | 19.2 |  | 9.3 |  |
| 测面状态 |  |  |  |  | 侧面(干燥、光滑) |  |  |  |  |  |  |  | 设计等级 |  |  |  |  | C40 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪型号 |  |  | 3333333333 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度 |  |  |  |  | 0° |  |  |  |  |  |  |  | 回弹仪率定值 |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪编号 |  |  | 33333333333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送方式 |  |  |  |  | 泵送 |  |  |  |  |  |  |  | 测强曲线 |  |  |  |  | 国家统一曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  | 推定强度（MPa）：6.2 平均强度（MPa）：10.6 标准差：4.27 最小强度（MPa）：6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测： |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核： |  |  |  |  | 33333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期： |  |  |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法检测混凝土抗压强度记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位： |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号： |  | 201905018-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  | HT003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  |  |  |  | 回 弹 值 Ri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rm | 碳化深度值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 角 度 修正后 |  | 浇筑面 修正后 |  | 测区强度 换算值 (MPa) |  |
| 构件 |  | 测区 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 测点1 | 测点2 |  | 测点3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002# |  | 1 |  |  | 16 | 19 | 16 | 16 | 18 |  | 18 |  | 16 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 22 | 15 | 18.7 | 1.50 | 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  | 18.7 |  | 18.7 |  | 9.0 |  |
|  |  | 2 |  |  | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 47 | 20.0 | 2.25 | 5.00 |  | 5.50 |  | 4.00 |  |  |  | 20.0 |  | 20.0 |  | 10.2 |  |
|  |  | 3 |  |  | 16 | 17 | 20 | 16 | 18 |  | 20 |  | 20 | 14 |  | 18 | 16 | 16 |  |  | 14 | 20 |  | 20 | 18 | 20 | 17.9 | 3.00 | 2.75 |  | 3.50 |  | 3.00 |  |  |  | 17.9 |  | 17.9 |  | 8.2 |  |
|  |  | 4 |  |  | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 18 | 18 | 16 |  |  | 20 | 20 |  | 16 | 20 | 20 | 19.4 | 2.00 | 2.50 |  | 3.00 |  | 2.50 |  |  |  | 19.4 |  | 19.4 |  | 9.6 |  |
|  |  | 5 |  |  | 18 | 12 | 13 | 18 | 16 |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 47 | 18 |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 18 | 22 | 18.4 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 18.4 |  | 18.4 |  | 8.7 |  |
|  |  | 6 |  |  | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 |  | 20 |  | 16 | 18 |  | 20 | 47 | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 17 | 20 | 47 | 18.9 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 18.9 |  | 18.9 |  | 9.2 |  |
|  |  | 7 |  |  | 10 | 22 | 22 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 45 |  | 22 | 22 | 44 |  |  | 12 | 14 |  | 12 | 22 | 24 | 16.8 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 16.8 |  | 16.8 |  | 7.3 |  |
|  |  | 8 |  |  | 22 | 24 | 24 | 23 | 30 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 31 | 10 |  | 24 | 20 | 24 | 17.7 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 17.7 |  | 17.7 |  | 8.1 |  |
|  |  | 9 |  |  | 18 | 22 | 45 | 45 | 45 |  | 30 |  | 26 | 10 |  | 26 | 12 | 12 |  |  | 12 | 20 |  | 18 | 18 | 18 | 20.8 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 11.0 |  |
|  |  | 10 |  |  | 20 | 16 | 12 | 20 | 18 |  | 22 |  | 22 | 19 |  | 24 | 45 | 45 |  |  | 26 | 26 |  | 30 | 22 | 22 | 22.3 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 22.3 |  | 22.3 |  | 12.6 |  |
| 测面状态 |  |  |  |  | 侧面(干燥、光滑) |  |  |  |  |  |  |  | 设计等级 |  |  |  |  | C40 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪型号 |  |  | 3333333333 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度 |  |  |  |  | 0° |  |  |  |  |  |  |  | 回弹仪率定值 |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪编号 |  |  | 33333333333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送方式 |  |  |  |  | 泵送 |  |  |  |  |  |  |  | 测强曲线 |  |  |  |  | 国家统一曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  | 推定强度（MPa）：7.3 平均强度（MPa）：9.4 标准差：1.49 最小强度（MPa）：7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测： |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核： |  |  |  |  | 33333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期： |  |  |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法检测混凝土抗压强度记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位： |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号： |  | 201905018-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  | HT004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 号 |  |  |  |  | 回 弹 值 Ri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rm | 碳化深度值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 角 度 修正后 |  | 浇筑面 修正后 |  | 测区强度 换算值 (MPa) |  |
| 构件 |  | 测区 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 测点1 | 测点2 |  | 测点3 |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003# |  | 1 |  |  | 40 | 47 | 42 | 45 | 44 |  | 43 |  | 45 | 47 |  | 38 | 34 | 44 |  |  | 44 | 42 |  | 42 | 36 | 14 | 42.4 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 42.4 |  | 42.4 |  | 49.5 |  |
|  |  | 2 |  |  | 44 | 12 | 24 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 22 |  | 20 | 18 | 20 |  |  | 14 | 20 |  | 20 | 20 | 22 | 20.2 | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 11.8 |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
|  |  | --- |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- |  | --- |  |  |  | --- |  | --- |  | --- |  |
| 测面状态 |  |  |  |  | 侧面(干燥、光滑) |  |  |  |  |  |  |  | 设计等级 |  |  |  |  | C40 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪型号 |  |  | 3333333333 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试角度 |  |  |  |  | 0° |  |  |  |  |  |  |  | 回弹仪率定值 |  |  |  |  | 333333333 |  |  |  |  |  |  | 回弹仪编号 |  |  | 33333333333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送方式 |  |  |  |  | 泵送 |  |  |  |  |  |  |  | 测强曲线 |  |  |  |  | 国家统一曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  | 推定强度（MPa）：11.8 平均强度（MPa）：30.6 标准差：18.88 最小强度（MPa）：11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测： |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核： |  |  |  |  | 33333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期： |  |  |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |

| 构 件 混 凝 土 强 度 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件编号： |  |  | 001# |  |  |  |
| 报告编号： |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  |  | 一层柱A轴与14轴梁 |  |  |  |
| 测区序号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 回 弹 值 | 测区平均值 |  | 20.6 | 30.5 |  | 20.0 |  | 21.2 |  | 17.7 | 19.5 | 20.0 |  |  | 18.4 |  |  |  | 15.6 | 19.2 |
|  | 角度修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
|  | 角度修正后 |  | 20.6 | 30.5 |  | 20.0 |  | 21.2 |  | 17.7 | 19.5 | 20.0 |  |  | 18.4 |  |  |  | 15.6 | 19.2 |
|  | 浇筑面修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
|  | 浇筑面修正后 |  | 20.6 | 30.5 |  | 20.0 |  | 21.2 |  | 17.7 | 19.5 | 20.0 |  |  | 18.4 |  |  |  | 15.6 | 19.2 |
| 平均碳化深度值dm(mm) |  |  | 3.0 | 3.0 |  | 4.0 |  | --- |  | --- | 3.5 | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | 2.5 |
| 测区强度值(MPa) |  |  | 10.6 | 22.7 |  | 10.0 |  | 11.2 |  | 7.9 | 9.5 | 10.0 |  |  | 8.5 |  |  |  | 6.2 | 9.3 |
| 修正系数或修正量 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 修正后(MPa) |  |  | 10.6 | 22.7 |  | 10.0 |  | 11.2 |  | 7.9 | 9.5 | 10.0 |  |  | 8.5 |  |  |  | 6.2 | 9.3 |
| 强度计算(MPa) |  |  | 推定值：6.2 |  |  |  | 平均值：10.6 |  |  |  | 标准差：4.27 |  |  |  |  |  |  | 最小值：6.2 |  |  |
| 测区强度换算表： |  |  | 国家统一曲线 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算： |  |  | 3333 |  | 复核： |  |  |  | 33333 |  | 检测日期： |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |

| 构 件 混 凝 土 强 度 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件编号： |  |  | 002# |  |  |  |
| 报告编号： |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  |  | HT003 |  |  |  |
| 测区序号 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 回 弹 值 | 测区平均值 |  | 18.7 | 20.0 |  | 17.9 |  | 19.4 |  | 18.4 | 18.9 | 16.8 |  |  | 17.7 |  |  |  | 20.8 | 22.3 |
|  | 角度修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
|  | 角度修正后 |  | 18.7 | 20.0 |  | 17.9 |  | 19.4 |  | 18.4 | 18.9 | 16.8 |  |  | 17.7 |  |  |  | 20.8 | 22.3 |
|  | 浇筑面修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 | 0.0 |
|  | 浇筑面修正后 |  | 18.7 | 20.0 |  | 17.9 |  | 19.4 |  | 18.4 | 18.9 | 16.8 |  |  | 17.7 |  |  |  | 20.8 | 22.3 |
| 平均碳化深度值dm(mm) |  |  | 2.0 | 4.0 |  | 3.0 |  | 2.5 |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 测区强度值(MPa) |  |  | 9.0 | 10.2 |  | 8.2 |  | 9.6 |  | 8.7 | 9.2 | 7.3 |  |  | 8.1 |  |  |  | 11.0 | 12.6 |
| 修正系数或修正量 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 修正后(MPa) |  |  | 9.0 | 10.2 |  | 8.2 |  | 9.6 |  | 8.7 | 9.2 | 7.3 |  |  | 8.1 |  |  |  | 11.0 | 12.6 |
| 强度计算(MPa) |  |  | 推定值：7.3 |  |  |  | 平均值：9.4 |  |  |  | 标准差：1.49 |  |  |  |  |  |  | 最小值：7.3 |  |  |
| 测区强度换算表： |  |  | 泵送混凝土测区强度换算表 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算： |  |  | 3333 |  | 复核： |  |  |  | 33333 |  | 检测日期： |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |

| 构 件 混 凝 土 强 度 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件编号： |  |  | 003# |  |  |  |
| 报告编号： |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 构件名称： |  |  | HT004 |  |  |  |
| 测区序号 |  |  | 1 | 2 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 回 弹 值 | 测区平均值 |  | 42.4 | 20.2 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
|  | 角度修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
|  | 角度修正后 |  | 42.4 | 20.2 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
|  | 浇筑面修正值 |  | 0.0 | 0.0 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
|  | 浇筑面修正后 |  | 42.4 | 20.2 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 平均碳化深度值dm(mm) |  |  | --- | --- |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 测区强度值(MPa) |  |  | 49.5 | 11.8 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 修正系数或修正量 |  |  | 0 | 0 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 修正后(MPa) |  |  | 49.5 | 11.8 |  | --- |  | --- |  | --- | --- | --- |  |  | --- |  |  |  | --- | --- |
| 强度计算(MPa) |  |  | 推定值：11.8 |  |  |  | 平均值：30.6 |  |  |  | 标准差：18.88 |  |  |  |  |  |  | 最小值：11.8 |  |  |
| 测区强度换算表： |  |  | 泵送混凝土测区强度换算表 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算： |  |  | 3333 |  | 复核： |  |  |  | 33333 |  | 检测日期： |  | 3333333 |  |  |  |  |  |  |  |